Крупноформатные блоки Porotherm 51 Green Line (GL) для частного домостроения в Центральной России.

Применение: для возведения несущих наружных стен высотой до 3 этажей.

Преимущества.

1.Оптимальные характеристики по доступной цене.

2.Легче, чем аналоги на рынке. 16 кг против 20-24 кг.

3.Возведение стен без дополнительного утепления.

4.Возможность отделки как штукатуркой, так и другими фасадными материалами.

5.На 6-18% теплее конкурентов. Экономия на отоплении.

|  |  |
| --- | --- |
| Вес | 16 |
| Размер блока | 510х250х219 мм |
| Формат | 14,3НФ |
| Марка прочности | M100 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Теплопроводность 0 | 0,165 |
| Теплопроводность Б | 0,175 |
| Водопоглощение | 18 |
| Паропроницаемость | 0,14 |
| Звукоизоляция | >53Дб |
| Плотность | 580 |
| Кол-во на поддоне | 50 |
| Поверхность | рифленая |
| Расход раствора на м2 | 50л |
| Количество блоков в м2 | 17,3 |
| Количество блоков в м3  | 34 |
| С этим продуктам мы рекомендуем | Porotherm TM теплый раствор |